산업통상자원부 고시 제2016-20호

산업통상자원부고시 제2015-140호(2015.7.24) 중 일부를 다음과 같이 개정․고시 합니다.

2016년  2월  5일

산업통상자원부장관

“석유제품의 품질기준과 검사방법 및 검사수수료에 관한 고시” 일부 개정

석유제품의 품질기준과 검사방법 및 검사수수료에 관한 고시를 다음과 같이 개정한다.

별표 3. 경유의 자동차용 경유 중 유동점 항목의 “0.0 이하”를 “0 이하”로, “(겨울용 : -17.5 이하)”를 “(겨울용 : -18 이하)”로, 선박용 경유 중 유동점 항목의 “0.0 이하”를 “0 이하”로, “(겨울용 : -17.5 이하)”를 “(겨울용 : -18 이하)”로 개정하고, 주)1의 혹한기 기준 “–23.0℃이하”를 “–23℃ 이하”로, 3월 16일부터 3월 31일까지 생산․수입단계 및 유통단계검사는 “–12.5℃ 이하”를 “–13℃ 이하”로 개정한다.

별표 4. 중유의 A중유 중 유동점 항목의 “5.0 이하”를 “5 이하”로 B중유 중 유동점 항목의 “10.0 이하”를 “10 이하”로 개정한다.

별표 5. 부생연료유 중 유동점 항목의 “-20.0 이하”를 “-20 이하”로 개정한다.

부   칙

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

산업통상자원부고시 제2016-20호

산업통상자원부고시 제2015-140호(2015.7.24) 중 일부를 다음과 같이 개정․고시합니다.

2016년 2월 5일

산업통상자원부장관

석유제품의 품질기준과 검사방법 및 검사수수료에 관한 고시

제1조(목적) 이 고시는 「석유 및 석유대체연료 사업법」 및 같은 법 시행규칙에서 위임된 석유제품의 품질기준, 품질검사의 세부기준 및 검사수수료 등을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(품질기준) ① 「석유 및 석유대체연료 사업법」(이하 “법”이라 한다) 제24조제1항에 따른 석유제품의 품질기준은 별표와 같다.

② 별도의 품질기준에 없는 용제 및 특수용도의 윤활유(그리스를 포함한다. 이하 같다), 선박용 용도의 중유(품질기준 항목 중 황분은 제외한다)는 석유제품의 품질검사를 목적으로 산업통상자원부장관의 허가를 받아 설립된 법인(이하 ”한국석유관리원“이라 한다)이 인정하는 경우에 품질검사를 받고자 하는 자의 제시규격을 품질기준에 갈음한다.

제3조(품질시험 장소) 법 제25조제1항에 따라 산업통상자원부장관이 지정하는 품질검사기관(이하 “품질검사기관“이라 한다) 또는 한국석유관리원이 법 제25조제1항 또는 제2항에 따라 검사를 하는 경우 품질시험은 해당 품질검사기관 또는 한국석유관리원의 시험실에서 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 이동검사시험차량(비노출 상태로 현장에서 시료채취와 동시에 품질시험을 실시하는 검사시험차량을 포함한다)으로 품질시험이 가능한 경우에는 현장에서 품질시험을 실시할 수 있다.

제4조(윤활유 품질검사 특례) 「석유 및 석유대체연료 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제28조 별표4 제1호 가목 (2) 및 (3)에 따라 윤활유 품질검사를 실시하는 경우 한국석유관리원이 품질관리우수제품으로 인정하는 윤활유에 대해서는 한국석유관리원의 검사업무규정에서 정하는 방법에 따라 검사할 수 있다.

제5조(시료채취 및 보관) ① 석유정제업자, 석유수출입업자, 부산물인 석유제품 생산판매업자 및 송유관사업자에 대한 자동차용휘발유․등유․경유․중유․용제․부생연료유 또는 아스팔트(이하 “연료유 등”이라 한다) 품질검사의 경우 검사시료는 검사용과 보관용 각각 4L 이하를 채취한다.

② 석유판매업자(부산물인 석유제품 생산판매업자를 제외한다.)에 대한 연료유 등 품질검사의 경우 검사시료는 검사용 및 보관용 각각 2L 이하로 채취한다.

③ 윤활유 품질검사는 검사에 필요한 최소량으로 채취할 수 있다.

④ 보관용 검사시료는 봉인된 상태로 품질검사기관 또는 한국석유관리원에서 보관하여야 하며, 보관기간은 다음 각 호와 같다.

1. 합격 또는 정상으로 판정된 석유제품 : 검사완료일(품질검사기관 또는 한국석유관리원으로부터 품질검사결과를 통보받은 날을 말한다. 이하 같다)로부터 5일간

2. 불합격․품질부적합․유사석유제품 또는 금지위반으로 판정된 석유제품 : 검사완료일로부터 30일간

제6조(품질시험방법) 규칙 제28조제2항 별표4 제2호 나목 (2)에 따라 산업통상자원부장관이 정하는 시험방법은 한국석유관리원이 산업통상자원부장관의 승인을 받아 따로 정할 수 있다.

제7조(품질시험 결과 수치 맺음) 품질검사기관 또는 한국석유관리원은 품질시험 결과에 대한 수치맺음을 별표의 각 항목별 품질기준 수치와 같은 자리수로 하여야 한다.
② <삭제>
③ <삭제>

제8조(검사결과 통지 등) ① 품질검사기관 또는 한국석유관리원은 품질검사 결과가 나오는 즉시 해당 석유정제업자․석유수출입업자․석유판매업자(이하 “석유사업자”라 한다) 및 송유관사업자에게 그 내용을 통보하여야 한다. 다만, 품질검사결과 품질기준에 적합한 경우에는 석유사업자 및 송유관사업자에게 검사결과 통보를 생략할 수 있다.

② 품질검사기관 또는 한국석유관리원은 품질검사 결과를 산업통상자원부장관에게 보고하여야 한다. 다만, 석유판매업자(부산물인 석유제품 생산판매업자를 제외한다)에 대한 품질검사 결과는 해당 석유판매업자가 소재한 광역자치단체의 장(석유판매업의 등록에 관한 권한이 시장․군수․구청장에게 위임된 경우에는 기초자치단체의 장)에게 통보하여야 한다.

제9조(품질보정행위 사전 통보) ① 규칙 제33조제1호에 따른 품질보정행위를 실시하려는 자는 별지 1호 서식의 품질보정행위 계획서를 작성하여 미리 품질검사기관 또는 한국석유관리원에 통보하여야 한다.

② 통보한 사항을 변경하려면 별지 2호 서식의 품질보정행위 변경계획서를 작성하여 지체 없이 품질검사기관 또는 한국석유관리원에 그 사실을 통보하여야 한다.

제10조(법정 식별제의 선정 등) 제2조의 별표 품질기준에서 규정하는 식별제(이하 “법정 식별제”라 한다)는 한국석유관리원의 식별제 적합성평가 요령에 따른 식별제의 석유제품 적용 검증 및 평가절차 등을 거쳐 적합 판정을 받은 제품 중 산업통상자원부장관이 선정한다.

제11조(자사 식별제의 첨가행위 사전확인 등) 식별제를 사용하는 자가 석유제품에 법정 식별제가 아닌 다른 식별제(이하 ”자사 식별제“라 한다)를 사용하려면 미리 자사 식별제가 법정 식별제의 시험분석에 영향을 주는 지를 확인하여야 한다.

제12조(이의시험) ① 석유사업자 및 송유관사업자는 제8조에 따라 통보받은 품질검사결과에 대하여 이의가 있는 경우에는 검사결과를 통보받은 날부터 15일 이내에 1회에 한하여 관할행정기관에 이의시험을 신청할 수 있다.

② 제1항에 따른 이의시험 신청이 있는 경우에 품질검사기관 또는 한국석유관리원은 보관용 검사시료로 이의시험을 실시한다.

③ 제2항에 따른 이의시험을 하는 경우에 이의시험신청자가 시료 보관상태에 대하여 확인하고자 하면 당사자에게 확인시켜준 후 시험하여야 하며, 해당 검사시료의 최초 시험항목을 담당했던 자는 이의시험에서 동일시험항목을 시험할 수 없다.

제13조(품질검사 수수료) 규칙 제47조제1항에 따른 석유제품 품질검사 수수료는 다음 각 호와 같다

1. 연료유 등 : 1리터당 0.469원

2. 윤활유 : 1리터(그리스는 킬로그램)당 3.33원

제14조(과부족 수수료 정산) 품질검사기관 또는 한국석유관리원은 규칙 제47조제2항 별표9에 따른 석유사업자의 월별 수수료 납부액을 한국석유공사의 석유수급통계자료 또는 석유사업자가 한국석유공사에 보고하는 수급상황기록부에 따른 판매물량으로 검정하여 과․부족액이 발생한 경우에는 다음 달 수수료 납부 시 이를 정산한다.

제15조(기타사항) 이 고시 시행에 필요한 세부사항은 한국석유관리원이 산업통상자원부장관의 승인을 받아 따로 정할 수 있다.

제16조(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 고시를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2018년 7월 31일까지로 한다.

부   칙

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

【 별표 】

1. 자동차용 휘발유

자동차용 휘발유는 자동차 또는 이와 비슷한 내연기관의 연료로서 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

등급 항목		1호 (보통휘발유)	2호 (고급휘발유)
옥탄값 (리서어치법)		91 이상～94 미만	94 이상
증류성상	10%유출온도 (℃)	70 이하
	50%유출온도 (℃)	125 이하
	90%유출온도 (℃)	170 이하
	종말점 (℃)	225 이하
	잔류량 (부피%)	2.0 이하
물과 침전물 (부피%)		0.01 이하
동판부식 (50℃, 3h)		1 이하
증기압 (37.8℃, kPa)		44~82 (여름용:44~60, 겨울용:44~96)
산화안정도 (분)		480 이상
세척현존검 (㎎/100mL)		5 이하
황분 (㎎/㎏)		10 이하
색 (육안식별)		노란색	초록색
납 함량 (g/L)		0.013 이하
인 함량 (g/L)		0.0013 이하
방향족화합물 함량 (부피%)		22(19) 이하
벤젠 함량 (부피%)		0.7 이하
올레핀 함량 (부피%)		16(19) 이하
산소 함량 (무게%)		2.3 이하
메탄올 함량 (무게%)		0.1 이하
주) 1. 생산․수입단계검사의 여름용 기준은 6월 1일부터 8월 31까지, 겨울용 기준은 10월 1일부터 다음해 3월 31일까지, 유통단계 검사의 여름용 기준은 7월 1일부터 8월 31일까지, 겨울용 기준은 10월 1일부터 다음해 4월 30일까지 적용한다. 2. 올레핀 함량에 대하여 ( )안의 기준을 적용할 수 있다. 이 경우 방향족화합물함량은 ( )안의 기준을 적용한다. 3. 산소 함량은 MTBE(메틸 t-부틸 에테르), ETBE(에틸 t-부틸 에테르), TAME(Tertiary Amyl Methyl Ether) 및 바이오에탄올에 함유되어 있는 산소량을 말한다. 4. <삭제>

2. 등유

등유는 등불, 난방, 취사 등의 용도에 적합한 연료로서 물과 침전물을 함유하지 아니하고 다음의 품질기준에 적합하여야 한다.

등급 항목	등유
인화점 (℃)	38 이상
증류성상(90%유출온도, ℃)	265 이하
황분 (무게%)	0.01 이하
연점 (mm)	21 이상
동판부식 (50℃, 3h)	1 이하
색 (세이볼트색도)	+21 이상
식별제 첨가량 (㎎/L)	10 이상
주) 1. 인화점의 시험방법은 태크밀폐식 시험방법을 적용한다. 2. 식별제 첨가량은 Unimark 1494 DB의 첨가량을 말한다.

3. 경유

경유는 디젤엔진 또는 이와 유사한 내연기관의 연료로서 다음의 품질기준에 적합하여야 한다. 단, 자용차용 및 선박용 이외 용도로 사용하는 경유는 자동차용 등급을 적용한다.

등급 항목	자동차용	선박용
유동점 (℃)	0 이하 (겨울용 : -18 이하)	0 이하 (겨울용 : -13 이하)
인화점 (℃)	40 이상
동점도 (40℃, mm2/s)	1. 9이상～5.5 이하	1.5 이상～6.0 이하
증류성상 (90%유출온도, ℃)	360이하	-
10% 잔유중 잔류탄소분 (무게%)	0.15 이하	0.20 이하
물과 침전물 (부피%)	0.02이하
황분 (㎎/㎏)	10 이하	0.05 이하(무게%)
회분 (무게%)	0.02 이하	0.01 이하
세탄값 (세탄지수)	52 이상	40 이상
동판부식 (100℃, 3h)	1 이하
필터막힘 점 (℃)	-18 이하	-
윤활성@60℃ (HFRR 마모흔경, ㎛)	400 이하	-
밀도@15℃ (kg/m3)	815 이상～835 이하	-
다고리방향족 함량 (무게%)	5 이하	-
방향족화합물 함량 (무게%)	30 이하
바이오디젤 함량 (부피%)	2 이상 5 이하	-
색(육안식별)	-	빨간색

주) 1. 유동점에 대한 겨울용 기준의 경우 생산․수입단계검사는 10월 1일부터 다음해 3월 31일까지, 유통단계검사는 11월 1일부터 다음해 3월 31일까지 적용한다. 다만, 자동차용의 경우 혹한기(11월 15일부터 다음해 2월 28일까지를 말한다)의 생산․수입단계검사 및 유통단계검사(12월 1일부터 적용한다)는 -23℃이하를 적용하고, 3월 16일부터 3월 31일까지 생산․수입단계 및 유통단계검사 모두 -13℃이하를 적용한다.

2. 필터막힘점은 11월 15일부터 다음해 2월 15일까지 생산․수입단계검사에만 적용한다.

3. 윤활성, 다고리방향족 함량 및 방향족화합물 함량은 생산․수입단계검사에 한정하여 적용한다.

4. 혹한기(11월 15일부터 다음해 2월 28일까지 말한다)에는 위 표에도 불구하고 세탄값(또는 세탄지수)를 48 이상으로 적용한다.

5. 바이오디젤은 석유대체연료의 품질기준과 검사방법 및 검사수수료에 관한 고시 별표 2. 바이오디젤 품질기준을 만족하는 것으로서 식물성유·동물성유를 사용하여 제조한 연료를 말한다.

6. 바이오디젤 함량은 다음 각 호의 경우 5부피% 이하로 적용한다.

가.정책대여 비축 경유

나.석유정제업자 대여 비축 경유

다.석유판매업자가 공급․판매․운송 또는 보관하는 경유

라.경유 자동차의 최초 충전용 경유

마.원자력발전소의 비상용 디젤 발전기용 경유

4. 중유

중유는 내연기관용, 보일러용 및 각종 노(furnace)용 등의 연료로서 다음의 품질기준에 적합하여야 한다.

등급 항목	A 중유	B 중유	C 중유
인화점 (℃)	60 이상	65 이상	70 이상
동점도 (50℃, ㎟/s)	20 이하	50 이하	540 이하
유동점 (℃)	5 이하	10 이하	-
잔류탄소분 (무게%)	8 이하	12 이하	-
물과 침전물 (부피%)	0.5 이하	0.5 이하	1.0 이하
회분 (무게%)	0.05 이하	0.10 이하	-
황분 (무게%)	2.0 이하	3.0 이하	4.0 이하
주) 저황유의 공급지역 및 사용시설의 범위는「대기환경보전법」시행령 제40조 및 별표 10의2에 따른다.

5. 부생연료유

부생연료유는 보일러(가정용을 제외한다) 또는 노(furnace)의 연료로서, 다음의 품질기준에 적합하여야 한다. 단, 1호는 도서지역 발전기 등의 연료로도 사용할 수 있다.

등급 항목	1호(등유형)	2호(중유형)
유동점 (℃)	-20 이하
인화점 (Tag, ℃)	40 이상
동점도 (40℃, mm2/s)	0.9 이상～1.8 이하	0.9 이상～3.0 이하
증류성상(90%유출온도, ℃)	180 이상～29 0이하	160 이상～270 이하
동판부식 (50℃, 3h)	1이하
물과 침전물 (부피%)	-	0.5 이하
10% 잔유중 잔류탄소 (무게%)	0.15 이하	15 이하
회분 (무게%)	0.02 이하	0.05 이하
황분 (무게%)	0.1 이하	0.2 이하
밀도 @15℃(kg/m3)	850 이하	-
색 (육안식별)	파란색	검은색
식별제 첨가량 (mg/L)	10 이상

주) 식별제 첨가량은 Unimark 1494 DB의 첨가량을 말한다.

6. 아스팔트

가. 스트레이트 아스팔트

품질기준은 한국산업규격 KS M 2201(침입도 분류에 의한 기준) 및KS M 2208(점도 분류에 의한 기준)에 따른다.

나. 컷백 아스팔트

품질기준은 한국산업규격 KS M 2202에 따른다.

다. 유화 아스팔트

품질기준은 한국산업규격 KS M 2203에 따른다.

7. 용제

용제(석유화학부산물로 생산되는 것 포함)는 세척, 용해, 희석, 추출 등의 용도에 적당한 품질로서 물과 침전물을 함유하지 아니하고 다음의 품질기준에 적합하여야 한다.

등 급 항 목		1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호	9호	10호
인화점 (℃)		-	-	38 이상	-	-	10 이상	38 이상	38 이상	50 이상	50 이상
증류성상	초류점 (℃)	30 이상	80 이상	150 이상	30 이상	30 이상	100 이상	140 이상	150 이상	170 이상	170 이상
	50%유출온도 (℃)	100 이하	120 이하	180 이하	120 이하	180 이하	190 이하	260 이하	180 이하	200 이하	-
	종말점 (℃)	150 이하	160 이하	210 이하	170 이하	210 이하	225 이하	300 이하	195 이하	230 이하	380 이하
동판부식 (50℃, 3h)		1 이하	1 이하	1 이하	1 이하	1 이하	1 이하	1 이하	1 이하	1 이하	1 이하
아닐린점 (℃)		45 이상	45 이상	45 이상	40 이상	40 이상	40 이상	45 이상	16 이하	18 이하	-
밀도 @15℃ (kg/㎥)		-	-	-	-	-	-	-	860 이상 ~ 880 이하	881 이상	-
주) 아닐린점은 8호 및 9호의 경우 혼합 아닐린점 시험방법을 적용한다.

8. 윤활유

윤활유는 다음 각목의 품질기준에 적합하여야 한다.

가. 내연 기관용 윤활유

품질기준은 한국산업규격 KS M 2121에 따른다.

나. 기계유

품질기준은 한국산업규격 KS M 2126에 따른다.

다. 기어유

품질기준은 한국산업규격 KS M 2127에 따른다.

라. 냉동기유

품질기준은 한국산업규격 KS M 2128에 따른다.

마. 터빈유

품질기준은 한국산업규격 KS M 2120에 따른다.

바. 베어링 윤활유

품질기준은 한국산업규격 KS M 2114에 따른다.

사. 자동 변속기유

품질기준은 한국산업규격 KS M 2125에 따른다.

아. 열처리용 유

품질기준은 한국산업규격 KS M 2170에 따른다.

자. 압축기유

품질기준은 한국산업규격 KS M 2500에 따른다.

차. 유압 작동유

품질기준은 한국산업규격 KS M 2129에 따른다.

카. 열매체유

품질기준은 한국산업규격 KS M 2501에 따른다.

타. 절삭유제

품질기준은 한국산업규격 KS M 2173에 따른다.

파. 전기 절연유

품질기준은 한국산업규격 KS C 2301에 따른다.

하. 프로세스유

품질기준은 한국산업규격 KS M 2162에 따른다.

거. 그리스

1) 그리스

품질기준은 한국산업규격 KS M 2130에 따른다.

2) 경질 그리스

품질기준은 한국산업규격 KS M 2134에 따른다.

3) 방청 그리스

품질기준은 한국산업규격 KS M 2136에 따른다.

너. 방청유

1) 기화성 방청유

품질기준은 한국산업규격 KS M 2209에 따른다.

2) 지문 제거형 방청유

품질기준은 한국산업규격 KS M 2210에 따른다.

3) 방청 윤활유

품질기준은 한국산업규격 KS M 2211에 따른다.

4) 용제 희석형 방청유

품질기준은 한국산업규격 KS M 2212에 따른다.

5) 방청 페트롤레이텀

품질기준은 한국산업규격 KS M 2213에 따른다.

【별지 제1호서식】

품질보정행위 계획서

(접수번호 :            )

품질보정자	대 표 자		주민등록번호
	회 사 명
	주 소
	제품소재지
	전화번호		FAX.번호
품질보정 내용
보정대상 제 품 명			보정대상 제품수량
보정에 사용된 개선물질 명			보정에 사용된 개선물질 첨가수량
보정에 사용된 석유제품 명			보정에 사용된 석유제품 첨가수량
품질검사 일 자			불 합 격 항 목
보정일자			보정행위의 장소
검사신청 예정일			보정 책임자
보정방법
석유 및 석유대체연료 사업법 제26조 및 같은 법 시행규칙 제33조의 규정에 따라 위와 같이 품질보정행위 계획서를 제출합니다. 20 년 월 일 보정행위자 (서명 또는 인) 한국석유관리원 이사장 귀하
첨부서류		품질보정 할 제품의 품질검사 결과서 사본 1부

【별지 제2호서식】

품질보정행위 변경계획서

(접수번호 :            )

품질보정자	대 표 자		주민등록번호
	회 사 명
	주 소
	제품소재지
	전화번호		FAX.번호
품질보정 변경 내용
품질보정행위 계획서 제출일자			품질보정행위 계획서 접수번호
변경사유
변경전 내용
변경후 내용
보정완료예정일			검사신청예정일
「석유 및 석유대체연료 사업법」 제26조 및 같은 법 시행규칙 제33조의 규정에 따라 위와 같이 품질보정행위 변경계획서를 제출합니다. 20 년 월 일 보정행위자 (서명 또는 인) 한국석유관리원 이사장 귀하
첨부서류		품질보정행위 계획서 사본 1부

【참고】

아스팔트․윤활유․그리스 관련 규격

1. 아스팔트

가. 스트레이트 아스팔트(KS M 2201, 2208)

스트레이트 아스팔트는 원유를 상압, 감압 증류장치 등을 통하여 경질분을 제거하고 얻은 역청물질로 다음 품질기준에 적합하여야 한다. (원유의 종류에 따라서는 소량의 공기를 불어넣거나 침입도가 다른 아스팔트를 혼합하는 경우도 있다. 침입도가 40이하인 스트레이트 아스팔트는 주로 공업용 등에, 침입도가 40을 넘는 것은 주로 도로포장용 및 수리 구조물용으로 사용한다.)

< 침입도 분류에 의한 기준 >

종류 항목		0～10	10～20	20～40	40～60	60～80	80～100	100～120	120～150	150～200	200～300
침입도(25℃)		0～10	10～20	20～40	40～60	60～80	80～100	100～120	120～150	150～200	200～300
연 화 점(℃)		55.0↑	55.0↑	50.0～ 65.0	47.0～ 55.0	44.0～ 52.0	42.0～ 50.0	40.0～ 50.0	38.0～ 48.0	30.0～ 45.0	30.0～ 45.0
신도(15℃,㎝)		-	-	-	10↑	100↑	100↑	100↑	100↑	100↑	100↑
신도(25℃,㎝)		-	5↑	50↑	-	-	-	-	-	-	-
톨루엔가용분(무게%)		99.0↑	99.0↑	99.0↑	99.0↑	99.0↑	99.0↑	99.0↑	99.0↑	99.0↑	99.0↑
인화점(COC, ℃)		260↑	260↑	260↑	260↑	260↑	260↑	260↑	240↑	240↑	210↑
박막 가열 시험	질량변화율(무게%)	-	-	-	0.6↓	0.6↓	0.6↓	0.6↓	-	-	-
	침입도잔류율(%)	-	-	-	58↑	55↑	50↑	50↑	-	-	-
증발 시험	질량변화율(무게%)	0.3↓	0.3↓	0.3↓	-	-	-	-	0.5↓	1.0↓	1.0↓
	후의침입도비(%)	-	-	-	110↓	110↓	110↓	110↓	-	-	-
밀 도(15℃, kg/㎥)		1000↑	1000↑	1000↑	1000↑	1000↑	1000↑	1000↑	1000↑	1000↑	1000↑

비고 도료 포장용 아스팔트의 종류 40~60, 60~80, 80~100 및 100~120에 대하여는 120℃, 150℃, 180℃의 각각 동점도를 시험표에 부기하여야 한다.

< 점도 분류에 의한 기준 >

종류 항목		1종 명칭(점도분류)					2종 명칭(점도분류)
		AC-2.5	AC-5	AC-10	AC-20	AC-40	AC-2.5	AC-5	AC-10	AC-20	AC-30	AC-40
절대점도(60℃, Paㆍs)		25 ±5	50 ±10	100 ±20	200 ±40	400 ±80	25 ±5	50 ±10	100 ±20	200 ±40	300 ±60	400 ±80
동점도(135℃, ㎟/s)		80↑	110↑	150↑	210↑	300↑	125↑	175↑	250↑	300↑	350↑	400↑
침 입 도(25℃,100g,5초)		200↑	120↑	70↑	40↑	20↑	220↑	140↑	80↑	60↑	50↑	40↑
인 화 점(COC, ℃)		163↑	177↑	219↑	232↑	232↑	163↑	177↑	219↑	232↑	232↑	232↑
삼염화에틸렌가용분(%)		99↑	99↑	99↑	99↑	99↑	99↑	99↑	99↑	99↑	99↑	99↑
박막가열 시험후 잔류물에 대한시험	점도(60℃, Paㆍs)	125↓	250↓	500↓	1000↓	2000↓	125↓	250↓	500↓	1000↓	1500↓	2000↓
	신도(cm) (25℃,5㎝/min)	100↑(1)	100↑(1)	50↑	20↑	10↑	100↑(1)	100↑(1)	75↑	50↑	40↑	25↑

주(1) 신도가 100미만이어도 15.5℃에서 신도가 5㎝/min 인장비율로 100이상이면 관계없음

비고 1, 2종은 아스팔트에 기초를 둔 분류

종류 항목		3종 명칭(점도분류)
		AR-1000	AR-2000	AR-4000	AR-8000	AR-16000
절대점도(60℃, Paㆍs)		100±25	200±50	400±100	800±200	1600±400
동점도(135℃, ㎟/s)		140↑	200↑	275↑	400↑	550↑
침 입 도(25℃,100g,5초)		65↑	40↑	25↑	20↑	20↑
원침입도의백분율(25℃, %)		-	40↑	45↑	50↑	52↑
신도(25℃,5㎝/min) cm		100↑(1)	100↑(1)	75↑	75↑	75↑
원아스팔트에대한시험	인 화 점(COC, ℃)	205↑	219↑	227↑	232↑	238↑
	삼염화에틸렌의 가용분(무게%)	99↑	99↑	99↑	99↑	99↑

주(1) 박막가열 시험으로도 좋지만 롤링박막가열 시험에서 규정된 방법에 따라야한다.

비고 3종은 롤링 박막가열 시험후 잔류물에 기초를 둔 분류

나. 컷백 아스팔트(KS M 2202)

컷백 아스팔트는 원료 석유 아스팔트를 적당한 용매에 녹여 만든 것으로, 거의 수분을 포함하지 않고 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

종류 항목		급속 경화형						중속 경화형
		RC-0 (1)	RC-1 (1,2,4)	RC-2 (1,2,3)	RC-3 (1,2,4)	RC-4 (1,4)	RC-5 (1,4,5)	MC-0 (6)	MC-1 (6)	MC-2 (1,6,8,9)	MC-3 (1,2,3,7,9)	MC-4 (1,2,3,9)	MC-5 (1,9)
인화점(TOC, ℃)		-	-	27↑	27↑	27↑	27↑	38↑	38↑	66↑	66↑	66↑	66↑
점도 (SFS)	25℃	75～150	-	-	-	-	-	75～150	-	-	-	-	-
	50℃	-	75～150	-	-	-	-	-	75～150	-	-	-	-
	60℃	-	-	100～200	250～500	-	-	-	-	100～200	250～500	-	-
	82.2℃	-	-	-	-	125～250	300～600	-	-	-	-	125～250	300～600
증류시험 (360℃ 까지의 유출량에 대한 부피,%)	190℃까지	15↑	10↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225℃까지	55↑	50↑	40↑	25↑	8↑	-	25↓	20↓	10↓	5↓	0	0
	260℃까지	75↑	70↑	65↑	55↑	40↑	25↑	40～70	25～65	15～55	5～40	30↓	20↓
	316℃까지	90↑	88↑	80↑	80↑	80↑	70↑	75～93	70～90	60～87	55～85	40～80	25～75
증류찌끼(360℃까지 증류한 찌끼의 전부피에대한부피,%)		50↑	60↑	67↑	73↑	78↑	82↑	50↑	60↑	67↑	73↑	78↑	82↑
증류찌끼 시험	침입도 (25℃,100g,5초)	80～120	80～120	80～120	80～120	80～120	80～120	120～300	120～300	120～300	120～300	120～300	120～300
	신도(25℃,cm)	100↑	100↑	100↑	100↑	100↑	100↑	100↑	100↑	100↑	100↑	100↑	100↑
	톨루엔가용분 (%)	99.0↑	99.0↑	99.0↑	99.0↑	99.0↑	99.0↑	99.0↑	99.0↑	99.0↑	99.0↑	99.0↑	99.0↑

비고 만약 중속 경화형 컷백 아스팔트(MC) 찌끼의 침입도가 200이상이고 25℃에서 신도가 100이하이거나 15.6℃에서의 신도가 100이상이 되면 합격으로 본다.

다. 유화 아스팔트(KS M 2203)

유화 아스팔트는 유화제와 안정제를 함유하는 물 속에 KS M 2201에 규정하는 아스팔트를 미립자(1～3㎛정도) 로 하여 분산시킨 갈색의 액체로서 양이온계 유화 아스팔트와 음이온계 아스팔트 및 비이온계 유화 아스팔트가 있으며 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

종류 항목		양이온계							음이온계							비이 온계 MS(N)-1
		RS (C)-1	RS (C)-2	RS (C)-3	RS (C)-4	MS (C)-1	MS (C)-2	MS (C)-3	RS (A)-1	RS (A)-2	RS (A)-3	RS (A)-4	MS (A)-1	MS (A)-2	MS (A)-3
엥글러도 (25℃, 점도)		3～ 15	3～ 15	1～6	1～6	3～ 40	3～ 40	3～ 40	3～ 15	3～ 15	1～6	1～6	3～ 40	3～ 40	3～ 40	2～ 30
채잔류분 (1.18㎜,질량%)		0.3↓	0.3↓	0.3↓	0.3↓	0.3↓	0.3↓	0.3↓	0.3↓	0.3↓	0.3↓	0.3↓	0.3↓	0.3↓	0.3↓	0.3↓
부착도		2/3↑	2/3↑	2/3↑	2/3↑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
골재피막도 (40℃,5분)		-	-	-	-	-	-	-	2/3↑	2/3↑	2/3↑	2/3↑	-	-	-	-
조립도 골재혼합성		-	-	-	-	균등할것	-	-	-	-	-	-	균등할것	-	-	-
밀입도 골재혼합성		-	-	-	-	-	균등할것	-	-	-	-	-	-	균등할것	-	-
흙덩어리 골재혼합성(질량%)		-	-	-	-	-	-	5↓	-	-	-	-	-	-	2↓	-
시멘트혼합성(질량%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0↓
입자의 전하		양(+)	양(+)	양(+)	양(+)	양(+)	양(+)	양(+)	음(-)	음(-)	음(-)	음(-)	음(-)	음(-)	음(-)	-
증발잔류분(질량%)		60↑	60↑	50↑	50↑	57↑	57↑	57↑	60↑	60↑	50↑	50↑	57↑	57↑	57↑	57↑
증발잔류물	침입도 (25℃, 1/10㎜)	100～ 200	150～ 300	100～ 300	60～ 150	60～ 200	60～ 200	60～ 300	100～ 200	150～ 300	100～ 300	60～ 150	60～ 200	60～ 200	60～ 300	60～ 300
	신도(15℃,㎝)	40↑	40↑	40↑	40↑	40↑	40↑	40↑	40↑	40↑	40↑	40↑	40↑	40↑	40↑	40↑
	톨루엔가용분 (질량%)	98↑	98↑	98↑	98↑	97↑	97↑	97↑	98↑	98↑	98↑	98↑	97↑	97↑	97↑	97↑
저장안정도 (24h,질량%)		1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓
동결안정도 (-5℃)		-	거친입자덩어리가없을것	-	-	-	-	-	-	거친입자덩어리가없을것	-	-	-	-	-	-

비고 엥글러도가 15 이하인 유화 아스팔트에 대하여는 6.3에 따라 구하고, 15를 초과하는 유화 아스팔트에 대하여는 6.4에 따라 점도를 구하여 엥글러도로 환산한다.

2. 윤활유

가. 내연기관용 윤활유(KS M 2121)

ㅇ 내연기관용 윤활유는 표 1과 같이 육상용과 선박용의 2종류로 분류하고, 용도에 따라 육상용은 1 ~ 3종, 선박용은 2 ~ 4종으로 분류하고, 다시 동점도에 따라 호별로 세분한다.

표 1- 종 류

종류		호	용도
육상 내연 기관용	1종	순간 혼합형 2호, 윤활유 주입형 2호, 표준형 3호, 표준형 4호	주로 경하중의 2사이클 가솔린 기관에 사용한다.
	2종	특0호, 특5, 특10,특15, 특20, 특25, 20, 30, 40, 50, 60(SAE0W,5W, 10W,15W,20W,25W, 20,30,40,50,60)	산화방지제를 첨가한 기름으로서, 주로 중하중(medium duty)의 기관에 사용되며, 기름의 온도가 높고, 슬러지의 생성 및 베어링의 부식이 문제가 되는 가솔린 기관에 사용한다.
	3종	특0호, 특5, 특10,특15, 특20, 특25, 20, 30, 40, 50, 60(SAE0W,5W,10W, 15W,20W,25W,20,30, 40,50,60)	산화방지제 및 청정제를 첨가한 기름으로서, 사용상태에 따라 다시 다음 4종류로 세분한다. a)주로 고하중인 것에 사용하고, 또한 운전 조건, 기관의 구조 및 연료의 성상에 따른 슬러지의 생성, 마모, 베어링의 부식 등의 문제가 되는 가솔린 기관에 사용한다. b)주로 기관의 구조 및 연료의 성상으로 인한 마모, 부식, 슬러지의 생성 등이 문제가 되지 않는 디젤기관에 사용한다. c)주로 고하중인 것에 사용하고, 또한 운전조건 및 기관의 구조에 따른 슬러지의 생성 등이 문제가 되는 디젤기관에 사용한다. d)주로 매우 고하중인 것에 사용하고, 또한 운전조건, 기관의 구조 및 연료의 성상으로 인한 슬러지의 생성, 마모, 베어링의 부식 등이 큰 디젤기관에 사용한다.
선박 내연 기관용	2종	2, 3, 4, 5	시스템유로서 사용되는 것으로서, 산화방지성이 개선된 것
	3종	3, 4, 5	실린더유 및 시스템유로서 사용되는 것으로서, 산화방지성과 청정성이 개선된 것.
	4종	3, 4, 5	주로 실린더유로 사용되며 산화방지성이 주어지고, 또한 청정성이 고도로 개선된 것

ㅇ 육상 내연 기관용 윤활유는 주로 가솔린 기관 및 디젤 기관의 윤활유로서 적당한 품질의 정제 광유 또는 거기에 첨가제를 가한 것으로서, 물 및 침전물이 함유되지 않고 5.에 따라 시험했을 때 1종은 표2, 2종은 표3, 3종은 표4의 규정에 각각 적합하여야 한다.

표 2 - 육상용 1종

종류 항목		순간혼합형 2호(SEA20)	윤활유주입형 2호(SEA20)	표 준 형 3호(SEA30)	표 준 형 4호(SEA40)
인화점(℃)		50 이상	80 이상	190 이상	195 이상
동점도(100℃,㎟/s)		5.6 이상 9.3 미만	5.6 이상 9.3 미만	9.3이상～12.5미만	12.5이상～16.3미만
점도지수		100이상	96이상	75이상	70이상
유동점(℃)		-24 이하	-24 이하	-12 이하	-9 이하
전알카리값(mgKOH/g)		2이상	2이상	0.5이상	0.5이상
황산회분(%)		0.7이하	1.0이하	-	-
산화안정도 (165.5℃,24h)	점도비	-	-	2.0이하	2.0이하
	전산값의 증가 (mgKOH/g)	-	-	3.0이하	3.0이하

표 3 - 육상용 2종

항목 호		특0호 (SAE 0W)	특5호 (SAE 5W)	특10호 (SAE 10W)	특15호 (SAE 15W)	특20호 (SAE 20W)	특25호 (SAE 25W)	20호 (SAE 20)	30호 (SAE 30)	40호 (SAE 40)	50호 (SAE 50)	60호 (SAE 60)
인화점(℃)		170이상	170이상	170이상	175이상	180이상	185이상	180이상	190이상	195이상	200이상	205이상
저온 겉보기 점도 Pa․s		6.20이하 (-35℃)	6.60이하 (-30℃)	7.00이하 (-25℃)	7.00이하 (-20℃)	9.50이하 (-15℃)	13.00이하 (-10℃)	-	-	-	-	-
동점도(100℃,㎟/s)		3.8이상	3.8이상	4.1이상	5.6이상	5.6이상	9.3이상	5.6이상 9.3미만	9.3이상 12.5미만	12.5이상 16.3미만	16.3이상 21.9미만	21.9이상 26.1미만
점도지수		75이상	75이상	75이상	75이상	75이상	75이상	75이상	70이상	70이상	70이상	70이상
유동점(℃)		-36 이하	-30 이하	-24 이하	-24 이하	-24 이하	-18 이하	-12 이하	-9 이하	-9 이하	-6 이하	-3 이하
산화 안정도 (165.5℃,24h)	점도비	3.0이하	3.0이하	3.0이하	2.0이하	2.0이하	2.0이하	2.0이하	2.0이하	2.0이하	2.0이하	2.0이하
	전산값의 증가 (mgKOH/g)	3.0이하	3.0이하	3.0이하	3.0이하	3.0이하	3.0이하	3.0이하	3.0이하	3.0이하	3.0이하	3.0이하

표 4 - 육상용 3종

호 항목		특0호 (SAE 0W)	특5호 (SAE 5W)	특10호 (SAE 10W)	특15호 (SAE 15W)	특20호 (SAE 20W)	특25호 (SAE 25W)	20호 (SAE 20)	30호 (SAE 30)	40호 (SAE 40)	50호 (SAE 50)	60호 (SAE 60)
인화점(℃)		170이상	170이상	170이상	175이상	180이상	185이상	180이상	190이상	195이상	200이상	205이상
저온 겉보기 점도 Pa․s		6.20이하 (-35℃)	6.60이하 (-30℃)	7.00이하 (-25℃)	7.00이하 (-20℃)	9.50이하 (-15℃)	13.00이하 (-10℃)	-	-	-	-	-
동점도(100℃,㎟/s)		3.8이상	3.8이상	4.1이상	5.6이상	5.6이상	9.3이상	5.6～ 9.3	9.3～ 12.5	12.5～ 16.3	16.3～ 21.9	21.9～ 26.1
점도지수		85이상	85이상	85이상	85이상	85이상	85이상	85이상	85이상	85이상	85이상	85이상
유동점(℃)		-36 이하	-30 이하	-24 이하	-24 이하	-24 이하	-18 이하	-12 이하	-9 이하	-9 이하	-6 이하	-3 이하
산화 안정도 (165.5℃, 24h)	점도비	1.5이하	1.5이하	1.5이하	1.5이하	1.5이하	1.5이하	1.5이하	1.5이하	1.5이하	1.5이하	1.5이하
	전산값의 증가 (mgKOH/g)	1.6이하	1.6이하	1.6이하	1.6이하	1.6이하	1.6이하	1.6이하	1.6이하	1.6이하	1.6이하	1.6이하
	래커도	엷음 이하	엷음 이하	엷음 이하	엷음 이하	엷음 이하	엷음 이하	엷음 이하	엷음 이하	엷음 이하	엷음 이하	엷음 이하

비고 다급 점도 제품(multiviscosity grade oil)인 경우에는 표시된 2점도 등급의 기준을 동시에 만족하여야 한다.

ㅇ 선박 내연 기관용 윤활유는 주로 선박용 디젤 기관의 윤활유로서 적당한 품질의 정제 광유 또는 거기에 첨가제를 가한 것으로서, 물과 침전물을 함유하지 않고 5.에 따라 시험했을 때 다음 표의 규정에 각각 적합하여야 한다.

표 5, 6, 7 -선박용

호 항목		2종				3종			4종
		2호	3호	4호	5호	3호	4호	5호	3호	4호	5호
인화점(℃)		190이상	200이상	200이상	200이상	200이상	200이상	200이상	200이상	200이상	200이상
동점도(100℃,㎟/s)		5.6이상 9.3미만	9.3이상 12.5미만	12.5이상 16.3미만	16.3이상 21.9미만	9.3～ 12.5	12.5～ 16.3	16.3～ 21.9	9.3～ 12.5	12.5～ 16.3	16.3～ 21.9
점도지수		75이상	70이상	70이상	70이상	85이상	85이상	85이상	50이상	50이상	50이상
유동점(℃)		-12 이하	-9 이하	-6 이하	-6 이하	-9 이하	-6 이하	-6 이하	-9 이하	-6 이하	-6 이하
산화안정도 (165.5℃, 24h)	점도비	2.0이하	2.0이하	2.0이하	2.0이하	-	-	-	-	-	-
	전산값의 증가 (mgKOH/g)	3.0이하	3.0이하	3.0이하	3.0이하	-	-	-	-	-	-
전알칼리값(mgKOH/g)		-	-	-	-	3이상	3이상	3이상	25이상	25이상	25이상
증기유화도(초)		기록	기록	기록	기록	-	-	-	-	-	-
황산회분(무게%)		-	-	-	-	기록	기록	기록	기록	기록	기록

나. 기계유 (KS M 2126)

기계유는 물 및 침전물을 함유하지 않은 정제광유 및 동등한 품질을 가지는 합성유로서 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

종류 (점도 등급) 항목	ISO VG2	ISO VG3	ISO VG5	ISO VG7	ISO VG10	ISO VG15	ISO VG22	ISO VG32	ISO VG46	ISO VG68	ISO VG100	ISO VG150	ISO VG220	ISO VG320	ISO VG460	ISO VG680	ISO VG1000	ISO VG1500	VG8	VG56
동점도 (40℃, ㎟/s)	1.98～ 2.42	2.88～ 3.52	4.14～ 5.06	6.12～ 7.48	9.00 ～ 11.0(2)	13.5～ 16.5	19.8～ 24.2	28.8～ 35.2	41.4～ 50.6	61.2～ 74.8	90.0 ～ 110	135 ～ 165	198 ～ 242	288 ～ 352	414 ～ 506	612 ～ 748	900 ～ 1100	1350 ～ 1650	7.48 ～ 9.00	50.6 ～ 61.2
색 (ASTM)	2↓	2↓	2↓	2↓(1)	2↓(1)	2↓	2.5↓	3↓(5)	-	-	4↓(5)	-	-	-	-	-	-	-	2↓(1)	-
인화점 (COC, ℃)	80↑	80↑	80↑	130↑	130↑	150↑	150↑	150↑(6)	160↑	160↑	180↑(6)	180↑	180↑	180↑	180↑	200↑	200↑	200↑	130↑	160↑
유동점 (℃)	-6 ↓	-6 ↓	-6 ↓	-6 ↓	-6 ↓(3)	-6 ↓	-6 ↓	-6 ↓(6)	0↓(4)	0↓(4)	0↓(6)	0↓	0↓	0↓	0↓	+6↓	+9↓	+9↓	-6↓	0↓(2)
동판부식 (100℃, 3h)	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓

비고 VG 8 및 VG 56은 보조 점도 등급임.

주(1) 방적기계용 등의 특정한 용도로 담색을 필요로하는 경우에는 색(세이볼트)을 +15이상으로한다.

(2) 철도용 전기동차 및 객차 등의 오일 댐퍼에 사용되는 경우에 점도 지수는 100이상으로 하고, 밀도(15℃)는 0.87~0.90으로 한다.

(3) 철도용 전기동차 및 객차 등의 오일 댐퍼에 사용되는 경우에는 유동점을 -40이하로 한다.

(4) 겨울용의 유동점은 -12.5℃ 이하로 한다.

(5) 인수․인도 당사자 간의 협정에 따라 색의 품질을 필요로 하는 경우에 한한다.

(6) 인화점 및 유동점의 품질을 인수 ․ 인도 당사자 간의 협정에 따라 변경할 수 있다.

다. 기어유 (KS M 2127)

기어유는 물 또는 침전물을 함유하지 않고 정제 광유에 첨가제를 가한 것으로 용도에 따라 공업용과 자동차용으로 구분하고 다시 점도 등급에 따라 공업용은 2종류, 자동차용은 3종류로 세분하며 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

종류		점도(등급)	용도
공업용	1종	ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460	주로 일반 기계의 비교적 경하중인 밀폐 기어에 사용한다.
	2종	ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	주로 일반 기계, 압연기 등의 중(中) 및 중(重) 하중인 밀폐 기어에 사용한다.
자동차용	1종	SAE 75W, 80W, 85W, 90, 140	주로 자동차의 중간정도의 속도‧하중에서 작동하는 기어에 사용한다.
	2종	SAE 75W, 80W, 85W, 90, 140	주로 자동차의 고속․낮은 토크 또는 저속‧높은 토크에서 작동하는 기어에 사용한다.
	3종	SAE75W, 80W, 85W, 90, 140	주로 자동차의 고속‧충격 하중, 고속‧낮은 토크 또는 저속‧높은 토크에서 작동하는 기어에 사용한다.

참고 SAE Society of Automotive Engineerings(미국 자동차 기술자 협회)

< 공업용 >

종류 (점도등급) 항목		1종								2종
		ISO VG32	ISO VG46	ISO VG68	ISO VG100	ISO VG150	ISO VG220	ISO VG320	ISO VG460	ISO VG68	ISO VG100	ISO VG150	ISO VG220	ISO VG320	ISO VG460	ISO VG680
동점도(1) (40℃, ㎟/s)		28.8～ 35.2	41.4～ 50.6	61.2～ 74.8	90.0 ～ 110	135 ～ 165	198 ～ 242	288 ～ 352	414 ～ 506	61.2 ～ 74.8	90.0 ～ 110	135 ～ 165	198 ～ 242	288 ～ 352	414 ～ 506	612 ～ 748
점도지수		90↑	90↑	90↑	90↑	90↑	90↑	90↑	90↑	90↑	90↑	90↑	90↑	90↑	90↑	90↑
인화점(COC, ℃)		170↑	180↑	180↑	200↑	200↑	200↑	200↑	200↑	180↑	200↑	200↑	200↑	200↑	200↑	200↑
유동점(℃)		-9↓	-9↓	-9↓	-6↓	-6↓	-6↓	-6↓	-6↓	-15↓	-15↓	-15↓	-9↓	-9↓	-6↓	-6↓
동판부식(100℃, 3h)		1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓
녹방지성능 (증류수, 24h)		녹이없을것								녹이없을것
물 분리도(분) (1)	54℃	60↓	60↓	60↓	-	-	-	-	-	60↓	-	-	-	-	-	-
	82℃	-	-	-	60↓	60↓	60↓	60↓	60↓	-	60↓	60↓	60↓	60↓	60↓	60↓
내하중성능 (팀켄식, kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	규정하지 않는다

주(1) 항유화성은 유화층의 부피가 3㎖로 되었을 때의 시간

< 자동차용 1종, 2종, 3종 >

종류(점도등급) 항목			SAE 75W	SAE 80W	SAE 85W	SAE 90	SAE 140
동점도(1)(100℃, ㎟/s)			4.1↑	7.0↑	11.0↑	13.5～ 24.0	24.0～ 41.0
점도지수			85↑	85↑	85↑	85↑	85↑
저온점도특성(℃)(2,참고)			-40	-26	-12	-	-
인화점(COC, ℃)			170↑	175↑	175↑	180↑	180↑
유동점(℃)			-24↓	-21↓	-15↓	-9↓	-6↓
동판부식(100℃, 3h)			1↓	1↓	1↓	1↓	1↓
기포성	24℃	기포도	20 이하
		기포안정도	0 이하
	93.5℃	기포도	50 이하
		기포안정도	0 이하
	93.5℃후의24℃	기포도	20 이하
		기포안정도	0 이하

주 (2) 저온 점도 특성은 1500P{150Pa․s}를 나타내는 최고 온도

비고 1. 저온 점도 특성 시험에는 브룩필드 점도계를 사용하여 -6.7～ -34.3℃의 온도에서의 저전단율의 외조점도를 측정하는 방법으로 ASTM D 2983(Low-Temperature Viscosity of Automotive Fluid Lubricants Measured by Brookfield Viscometer)을 사용한다.

2. 다급점도제품(multiviscosity grade oil)인 경우에는 표시된 2가지 점도 등급의 기준을 동시에 만족하여야 한다.

라. 냉동기유 (KS M 2128)

냉동기유는 냉동기유로서 적당한 품질의 정제광유, 합성유(알킬벤젠, 폴리 α 올레핀 등을 주성분으로 한것) 혹은 이들의 혼합이거나 또는 이러한 것들에 첨가제를 가한 것으로서 물 및 침전물을 함유하지 않고 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

종류(점도분류)		사용구분
1종	ISO VG 10, 15, 22, 32, 46, 68	주로 개방형 냉동기에 사용한다.
2종	ISO VG 15, 22, 32, 46, 68, 100	주로 밀폐형 및 반밀폐형 냉동기에 사용한다.

종류 항목	1종						2종
	ISO VG10	ISO VG15	ISO VG22	ISO VG32	ISO VG46	ISO VG68	ISO VG15	ISO VG22	ISO VG32	ISO VG46	ISO VG68	ISO VG100
동점도(40℃) cSt(㎟/s)(1)	9.00～ 11.0	13.5～ 16.5	19.8～ 24.2	28.8～ 35.2	41.4～ 50.6	61.2～ 74.8	13.5～ 16.5	19.8～ 24.2	28.8～ 35.2	41.4～ 50.6	61.2～ 74.8	90.0～ 110
색(ASTM)	1.0이하	2.0이하	2.5이하	2.5이하	3.0이하	3.5이하	2.0이하	2.5이하	2.5이하	3.0이하	3.5이하	3.5이하
점도지수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
인화점 (COC, ℃)	140↑	145↑	155↑	160↑	165↑	165↑	140↑	155↑	160↑	165↑	165↑	180↑
유동점(℃)	-39↓	-36↓	-27↓	-27↓	-27↓(2)	-24↓	-36↓	-27↓	-27↓	-27↓	-24↓	-24↓
동판부식 (100℃, 3h)	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓
절연파괴전압 (kV)	-	-	-	-	-	-	25이상	25이상	25이상	25이상	25이상	25이상
전산값 (mgKOH/g)	0.05↓	0.05↓	0.05↓	0.05↓	0.05↓	0.05↓	-	-	-	-	-	-
수분(ppm)	-	-	-	-	-	-	50↓	50↓	50↓	50↓	50↓	50↓

주(1) 1cSt=1㎟/s

(2) 저속 단기형 냉동기로서, 비교적 저부하로 운전되는 경우에는, 유동점이 -22.5℃이하라도 좋다.

마. 터어빈유 (KS M 2120)

터어빈유는 물 및 침전물을 함유하지 않은 정제 광유 또는 그것에 첨가제를 가한 것으로서 첨가제의 유무 및 점도에 따라 구분하며 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

종류(점도 등급)
1종(무첨가)	ISO VG 32, 46, 68
2종(첨가)	ISO VG 32, 46, 68, 100

.

종류 항목	1종			2종
	ISO VG32	ISO VG46	ISO VG68	ISO VG32	ISO VG46	ISO VG68	ISO VG100
동점도(40℃) (㎟/s)	28.8～35.2	41.4～50.6	61.2～74.8	28.8～35.2	41.4～50.6	61.2～74.8	90.0～110
동점도(100℃) (㎟/s)	4.2이상	5.0이상	7.0이상	-	-	-	-
점도지수	-	-	-	95이상	95이상	95이상	95이상
인화점(COC, ℃)	180↑	185↑	190↑	190↑	200↑	200↑	200↑
유동점(℃)	-9↓	-6↓	-6↓	-9↓	-9↓	-9↓	-9↓
전산값(mgKOH/g)	0.1↓	0.1↓	0.1↓	0.3↓	0.3↓	0.3↓	0.3↓
방청성능(2)(24h)	-	-	-	녹이없을것
열안정도(170℃, 12h)	석출물이 없을것			-	-	-	-
산화안정도(3) (mgKOH/g,1000h후전산값)	-	-	-	1.0↓	1.0↓	1.0↓	1.0↓
동판부식(100℃, 3h)	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓
물 분리도(1)(54℃,분)	30↓	30↓	30↓	30이하	30이하	30이하	30이하

주(1) 물 분리도는 유화층(물분리층)이 3mL로 되었을 때의 시간

(2) 방청성능은  ISO VG 32, ISO VG 46은 증류수,ISO VG 68,ISO VG 100은 인공해수를 사용하여 시험한다.

(3) 산화 안정도 시험은 인수‧인도 당사자 사이의 협정에 따른다.

바. 베어링윤활유 (KS M 2114)

베어링윤활유는 주로 순환식, 유욕식, 비말식 급유방식으로 각종 기계의 베어링부 윤활유로서 사용되는 것으로서 물 및 침전물을 함유하지 않고 첨가제를 가하여 제조된다. 베어링 윤활유의 종류는 점도에 따라 구분하며 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

종류 (점도 등급) 항목	ISO VG2	ISO VG3	ISO VG5	ISO VG7	ISO VG10	ISO VG15	ISO VG22	ISO VG32	ISO VG46	ISO VG68	ISO VG100	ISO VG150	ISO VG220	ISO VG320	ISO VG460
동점도(40℃) (㎟/s)	1.98～ 2.42	2.88 ～ 3.52	4.14 ～ 5.06	6.12 ～ 7.48	9.00 ～ 11.0	13.5 ～ 16.5	19.8～ 24.2	28.8 ～ 35.2	41.4～ 50.6	61.2 ～ 74.8	90.0 ～ 110	135 ～ 165	198 ～ 242	288 ～ 352	414 ～ 506
점도지수	-	-	-	-	80↑	80↑	80↑	90↑	90↑	90↑	90↑	90↑	90↑	90↑	90↑
인화점 (COC, ℃)	80↑	80↑	80↑	130↑	130↑	150↑	150↑	150↑	180↑	180↑	200↑	200↑	200↑	200↑	200↑
유동점(℃)	-9↓	-9↓	-9↓	-9↓	-6↓	-6↓	-6↓	-6↓	-6↓	-6↓	-6↓	-6↓	-6↓	-6↓	-6↓
동판부식 (100℃, 3h)	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓
방청성능 (증류수, 24h)	합격	합격	합격	합격	합격	합격	합격	합격	합격	합격	합격	합격	합격	합격	합격

사. 자동변속기유 (KS M 2125)

자동변속기유는 자동변속기에 사용하는 윤활유로서 물 또는 침전물을 함유하지 않은 것으로 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

구분 항목			기준
인화점(COC,℃)			170 이상
연소점(℃)			185 이상
동점도(100℃, ㎟/s)			5.5 이상
저온점도 특성(-30℃, g․m/s)			5,000 이하
점도지수			120 이상
유동점(℃)			- 39 이하
동판부식(150℃, 3h)			2 이하
방청성능(60℃/24h, 증류수)			녹이 없을것
기 포 성 (㎖)	24℃	기포도	100 이하
		기포안정도	0 이하
	93.5℃	기포도	100 이하
		기포안정도	0 이하
	93.5℃ 후 24℃	기포도	100 이하
		기포안정도	0 이하
산화안정도 (150℃/96h)		점도비	1.2 이하
		전산값 증가 (mgKOH/g)	2.0 이하
		래커도	부착 없음

아. 열처리용유 (KS M 2170)

열처리용유는 철강 및 기타 금속의 열처리에 사용되는 유제 중 광유를 주성분으로 하는 적당한 품질 및 성능을 가지고 통상적인 사용 상태에서 인체에 악영향을 미치지 않아야 한다. 열처리용유의 종류는 용도에 따라 구분하며 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

종류		용도
1종	1호	담금질로 경화되기 쉬운 재료의 담금질용
	2호	담금질로 경화되기 어려운 재료의 담금질용
2종	1호	120℃ 내외의 열중탕 담금질용
	2호	160℃ 내외의 열중탕 담금질용
3종	1호	유온 150℃ 내외의 탬퍼링용
	2호	유온 200℃ 내외의 탬퍼링용

종류 성상				1종		2종		3종
				1호	2호	1호	2호	1호	2호
냉 각 성 능	유온 80℃	특성온도(℃)		480↑	580↑	-	-	-	-
		800℃에서400℃까지의 냉각초수(초)		5.0↓	4.0↓	-	-	-	-
	유온 120℃	특성온도(℃)		-	-	500↑	-	-	-
		800℃에서400℃까지의 냉각초수(초)		-	-	5.0↓	-	-	-
	유온 160℃	특성온도(℃)		-	-	-	600↑	-	-
		800℃에서400℃까지의 냉각초수(초)		-	-	-	6.0↓	-	-
안정도			점도비	1.5↓	1.5↓	1.5↓	1.5↓	1.4↓	1.4↓
			잔류탄소분의증가(%)	1.5↓	2.0↓	2.0↓	2.0↓	1.5↓	1.5↓
동점도 cSt (40℃, ㎟/s)				30↓	26↓	-	-	-	-
동점도 cSt (100℃, ㎟/s)				-	-	20↓	35↓	30↓	50↓
인화점(COC, ℃)				180↑	170↑	200↑	250↑	230↑	280↑
연소점(℃)				200↑	190↑	220↑	280↑	250↑	310↑
수분(%)				0.05↓	0.05↓	0.1↓	0.1↓	0.1↓	0.1↓

자. 압축기유 (KS M 2500)

압축기유는 압축기용으로 적당한 품질의 정제 광유 및 이들의 혼합물 또는 여기에 첨가제를 가한 것으로 물 및 침전물을 함유하지 않아야 한다. 압축기유의 종류는 용도에 따라 구분하며 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

종류	운반구에 사용되는 운반장치 또는 브레이크, 티핑, 시그널링을 작동시키기 위하여 공급되는 압축공기를 발생시키는 공기압축기에서의 압축한계 온도	배관이나 압축공기 저장탱크가 있는 압축기의 압축한계 온도
VDL	220℃ 까지	220℃ 까지
VC, VCL	220℃ 까지	160℃ 까지(!)
VB, VBL	140℃ 까지	140℃ 까지

주(!) 집중급유방식으로 설계된 로터리 멀티벤인 압축기는 모터윤활유 또는 VCL 윤활유용 규정의 요구조건을 만족시키는 도프 압축기유에서 사용된 것과 같은 방법으로 도프된 윤활유를 사용하면 압축한계 온도 180℃까지 작동이 가능하다.

종류 항목		VB 와 VBL									VC 와 VCL					VDL
		22	32	46	68	100	150	220	320	460	32	46	68	100	150	32		46	68	100	150
동점도 (40℃) (㎟/s)		19.8 ～ 24.2	28.8 ～ 35.2	41.4 ～ 50.6	61.2 ～ 74.8	90 ～ 110	135 ～ 165	198 ～ 242	288 ～ 352	414 ～ 506	28.8 ～ 35.2	41.4 ～ 50.6	61.2 ～ 74.8	90 ～ 110	135 ～ 165	28.8 ～ 35.2		41.4 ～ 50.6	61.2 ～ 74.8	90 ～ 110	135 ～ 165
인화점(℃, COC)		175이상		195이상		205이상	210이상	225이상		255이상	175이상	195이상		205 이상	210 이상	175이상		195이상		205이상	210 이상
유동점⑵ (℃)		-9이하					-3 이하	0이하			-9이하				-3 이하	-9이하					-3 이하
회분(%)		VB와 VC는 0.02이하
전산값 (㎎ KOH/g)		VB와 VC는 0.15이하, VBL, VCL, VDL은 공급자의 규격 참조
수분(%)		0.1이하
노화특성 (3)	노화 후 잔류탄소(%)	2.0이하					2.5이하				1.5이하				2.0 이하	-
	산화제이철 첨가 후 노화된 시료의 잔류탄소(%)	-													2.5이하		3.0이하

주 ⑵ 특별히 윤활제가 저온에 노출될 경우 적절한 저온특성을 갖는 특수유를 사용하여야 한다.

주 ⑶ 철도용 공기 압축기용에는 적용하지 않는다.

시험항목	품질기준
인화점, ℃ (COC)	240 이상
동점도 100℃, ㎟/s	10.0~13.0
점도 지수	95 이상
유동점, ℃	-20 이하
동판 부식 (100℃, 3h)	1 이하
색 (ASTM)	4 이하
황산 회분, %	0.15 이상
물 분리도 (분)	20 이하

주 ⑷ 철도용 압축기유용에만 적용한다.

차. 유압작동유 (KS M 2129)

유압작동유는 유압작동용으로 적당한 품질의 정제 광유에 첨가제를 가한 것으로 물 및 침전물을 함유하지 않고 다음 표 1의 기준에 적합하여야 한다.

표-1 유압작동유

종류 (점도 등급) 시험항목			ISO VG 15	ISO VG 22	ISO VG 32	ISO VG 46	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150	ISO VG 220	VG 38	VG 56
동점도(40℃, ㎟/s)			13.5 ～ 16.5	19.8 ～ 24.2	28.8 ～ 35.2	41.4 ～ 50.6	61.2 ～ 74.8	90.0 ～ 110	135 ～ 165	198 ～ 242	35.2초과 41.4미만	50.6초과 61.2미만
점도지수			80이상		90이상	90이상	90이상	90이상	90이상
유동점(℃)			-30 이하	-24 이하	-24 이하		-21 이하	-15 이하	-9이하		-24 이하
인화점(℃)			140 이상	160 이상	170 이상	170 이상	200 이상	200 이상	200 이상	200 이상	170 이상	200 이상
동판부식(100℃, 3h)			1이하
수분(mg/kg)			500이하
방청성능(증류수, 24h)			녹이 없을 것
물 분리도(분)(1)			30이하
기포성	24℃	기포도	65이하
		기포안정도	0이하
	93.5℃	기포도	65이하
		기포안정도	0이하
	93.5℃ 후의 24℃	기포도	65이하
		기포안정도	0이하
색(ASTM)			-		1.5이하(5)		-	1.5이하(5)	-
반응			-		중성(5)		-	중성(5)

주(1)  물 분리도는 유화층의 부피가 3㎖ 되었을 때의 시간이다.

표-2 철도용 유압작동유

시험과목	1종	2종	3종
인화점(COC, ℃)(3)	200이상	210이상	220이상
동점도(CSt, 100℃)	5.5 - 6.5	6 - 8	10 - 12.5
유동점(C)(2)	-24이하	-24이하	-18이하
색(ASTM)	1.5이하	1.5이하	1.5이하
점도지수	100이상	95이상	90이상
반응	중성	중성	중성
동판부식(100℃, 3hr)	1이하	1이하	1이하

카. 열매체유 (KS M 2501)

열전달 매체로 적당한 품질의 정제광유, 합성유를 사용한 것으로서 물과 침전물을 함유하지 않고 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

종류 (점도등급) 항목	품질기준
	ISO VG10	ISO VG15	ISO VG22	ISO VG32	ISO VG46	ISO VG68	ISO VG100	ISO VG150
동점도(40℃) (㎟/s)	9.00～11.0	13.5～16.5	19.8～24.2	28.8～35.2	41.4～50.6	61.2～74.8	90.0～110	135～242
인화점(℃)	130↑	150↑	150↑	150↑	160↑	160↑	180↑	180↑
유동점(℃)	-9↓	-9↓	-9↓	-9↓	-9↓	-9↓	-6↓	-6↓
전산값(㎎ KOH/g)	0.1↓	0.1↓	0.1↓	0.1↓	0.1↓	0.1↓	0.1↓	0.1↓
동판부식(100℃, 3h)	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓

타. 절삭유제 (KS M 2173)

절삭유제는 주로 금속의 절삭 가공 및 연삭 가공에 사용되는 것으로서 공구와 숫돌(砥石)의 마모감소 또는 끝마무리 정밀도의 향상 등에 유효한 성능을 가지며 저장 중에 변질하지 않고 악취, 피부염 등 인체에 악영향을 미치는 성분을 함유하지 않고 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

< 비수용성 >

종류 성상	1종				2종				3종								4종
	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호	1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호
동점도(40℃) cSt(㎟/s)	10미만		10↑		10미만		10↑		10미만		10↑		10미만		10↑		10미만		10↑		10미만		10↑
지방유분 (%)	10 미만	10↑	10 미만	10↑	10 미만	10↑	10 미만	10↑	10 미만	10↑	10 미만	10↑	10 미만	10↑	10 미만	10↑	10 미만	10↑	10 미만	10↑	10 미만	10↑	10 미만	10↑
전유황분 (%)	-(1)				5↓				1미만(2)				1↑	5↓(2)			1미만(2)				1↑	5↓(2)
동판부식 (100℃, 1h)	-								2↓								3↑
동판부식 (150℃, 1h)	1↓				2미만				2↑								-
인화점 (℃)	70↑		130↑		70↑		130↑		70↑		130↑		70↑		130↑		70↑		130↑		70↑		130↑
유동점 (℃)	-6↓
내하중성능 (MPa)	0.10↑								0.15↑				0.25↑				0.15↑				0.25↑

비고 1  1종~4종 모두 염소계 극압첨가제 중 (short chain chlorinated paraffins (SCCP) :[eqn: C_10]~[eqn: C_13])를 사용해서는 안되며, 생산자(또는 수입자)는 생산제조일지(또는 송장)에 물질안전보건자료(MSDS)상에 사용한 염소화합파라핀의 종류를 정확하게 기재하고 이를 관리하여야 한다.

주(1) 황계 극압 첨가제에서 유래하는 황분을 함유하지 않는다.

주(2) 황계 극압 첨가제가 반드시 포함되어야 한다.

< 수용성 >

종류 성상			W1종		W2종		W3종
			1호	2호	1호	2호	1호	2호
외관			유백색		반투명 또는 투명		투명
표면장력(10--3N/m)			-		40미만		40이상
유화안정도(㎖) (실온, 24h)	물	유층	흔적		-		-
		크림층	2.5↓		-		-
	경수	유층	2.5↓		-		-
		크림층	2.5↓		-		-
불휘발분(%)			80↑		30↑
pH			8.5이상～ 10.5이하	8.0이상～ 10.5미만	8.5이상～ 10.5미만	8.0이상～ 10.5미만	8.5이상～ 10.5미만	8.0이상～ 10.5미만
전유황분(%)			5↓
기포시험(㎖, 24±2℃)			1↓
금속부식(실온, 48h)			변색없을것 (강판)	변색없을것 (알루미늄관 및 동판)	변색없을것 (강판)	변색없을것 (알루미늄관 및 동판)	변색없을것 (강판)	변색없을것 (알루미늄관 및 동판)

비고 1  W1종~W3종 모두 염소계 극압첨가제 중 SCCPs 및 아초산염을 사용하지 않는다.

2  불휘발분․염소분 및 전유황분은 원액으로 그 이외는 실온 20～30℃에서 W1종은 표준 희석 배율 10배의 수용액, W2종은 30배의 수용액의 성상을 규정한 것이다.

파. 전기절연유 (KS C 2301)

전기절연유는 유입콘덴서, 유입케이블, 유입변압기, 유입차단기 등에 사용되는 것으로서 투명한 기름으로 수분, 부유물 기타 해로운 물질을 함유하지 않고 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

종류 성상		1종					2종
		1호	2호(2)	3호(2)	4호(2)	철도용(5)	1호	2호	3호	4호
주성분		광유					알킬벤젠
							분기쇄형		직쇄형
비중(15/4℃)		0.91↓	0.91↓	0.91↓	0.91↓	0.90↓	-	-	-	-
동점도(-15℃)cSt(㎟/s)		-				800↓	-
동점도(20℃)cSt(㎟/s)		-				40↓	-
동점도(40℃)cSt(㎟/s)		13↓	13↓	13↓	13↓	-	10미만	10～ 50	5미만	5～ 50
동점도(100℃)cSt(㎟/s)		4↓	4↓	4↓	4↓	-	3↓	6↓	2↓	6↓
유동점(℃)		-27.5↓	-15.0↓	-15.0↓	-27.5↓	-30.0↓	-45.0↓	-35.0↓	-45.0↓	-35.0↓
인화점(PM, ℃)		140↑	140↑	140↑	140↑	140↑	130↑	150↑	130↑	150↑
인화점(COC, ℃)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
연소성(mm/s)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
증발량(98℃,5h,%)		0.4↓	0.4↓	0.4↓	0.4↓	-	0.4↓	0.4↓	0.4↓	0.4↓
증발량(150℃,24h,%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
비분산(25℃)		110↑	-	-	-	-	-	-	-	-
반응		중성	중성	중성	중성	중성	중성	중성	중성	중성
전산값 (㎎ KOH/g)		0.02↓	0.02↓	0.02↓	0.02↓	0.03↓	0.02↓	0.02↓	0.02↓	0.02↓
부식성황(140℃,4h)		비부식성	비부식성	비부식성	비부식성	비부식성	비부식성	비부식성	비부식성	비부식성
브롬값(gBr2/100g)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
절연파괴전압 (kv,2.5mm)		40↑	30↑	30↑	40↑	50↑	40↑	40↑	40↑	40↑
유전정접(%) (60Hz, 80℃)		0.1↓	-	-	0.1↓	0.1↓	0.05↓	0.05↓	0.05↓	0.05↓
비유전율(60Hz, 80℃)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
산화안정성(120℃,75h)	슬러지(%)	-	0.4↓	0.4↓	0.4↓	-	-	-	-	-
	전산값(㎎ KOH/g)	-	0.6↓	0.6↓	0.6↓	-	-	-	-	-
수분(PPM)		-	-	-	30↓(3) 40↓(4)	-	-	-	-	-
부피저항율 (Ω‧㎝, 80℃)		5×1013 이상	1×1013 이상	-	5×1013 이상	-	1×1014 이상	1×1014 이상	1×1014 이상	1×1014 이상
PCBs 함유량		검출되지 않아야 함.

종류 성상		3종			4종		5종	6종		7종(1)
		1호	2호	3호	1호	2호		-	철도청(7)	1호	2호(2)	3호(2)	4호(2)
주성분		폴리부텐			알킬나프탈렌		알킬 디 페닐에탄	실리콘유		광유알킬벤젠
비중(15/4℃)		-							0.91↓
동점도(30℃)cSt(㎟/s)		-							44～47	-
동점도(40℃)cSt(㎟/s)		300미만	300↑	-	8↓	12～15	7↓	36～49	-	13↓
동점도(75℃)cSt(㎟/s)		-							23～26	-
동점도(100℃)cSt(㎟/s)		-	400미만	400↑	2미만	2～3	2↓	13～19	-	4↓
유동점(℃)		-20.0↓	0.0↓	-	-40.0↓	-30.0↓	-40.0↓	-50.0↓		-27.5↓		-15.0↓	-27.5↓
인화점(PM, ℃)		130↑	-		140↑			-		140↑
인화점(COC, ℃)		-	150↑	200↑	-			300↑	280↑	-
연소성(mm/s)		-						1.5↓	-
증발량(98℃,5h,%)		0.4↓						-		0.4↓
증발량(150℃,24h,%)		-						0.30↓	-
비분산(25℃)		-								110↑	-
반응		중성
전산값 (㎎ KOH/g)		0.02↓			0.019↓
부식성황(140℃,4h)		비부식성
브롬값(gBr2/100g)		30↑	10↑	-						-
절연파괴전압 (kv,2.5mm		30↑			40↑			50↑	45↑	40↑	30↑		40↑
유전정접(%) (60Hz, 80℃)		0.05↓							0.01↓(6)	0.1↓	-		0.1↓
비유전율(60Hz, 80℃)		-			2.50 ±0.05	2.45 ±0.05	2.05 ±0.05	2.45±0.05	-	-
산화안정성(120℃,75h)	슬러지(%)	-									0.4↓
	전산값 (㎎ KOH/g)	-									0.6↓
수분(PPM)		-						60↓	-				30↓(3) 40↓(4)
부피저항율 (Ω‧㎝, 80℃)		1×1014 이상								5×1013 이상	1×1013 이상	-	5×1013 이상
PCBs 함유량		검출되지 않아야 함.

주(1) 7종 절연유는 1종 절연유와 2종 절연유의 혼합유이고 혼합비율은 인수․인수 당사자간의 협정에 따른다.

(2) BTA첨가의 유무 및 그 첨가량 등에 대하여는 인수․인수 당사자간의 협정에 의한 것이다.

(3) 탱크차의 경유

(4) 드럼의 경유

(5) 철도용 전기 기관차 변압기에 사용되는 절연유로 한다.

(6) 시험 온도는 50℃로 한다.

(7) 철도용 전기동차 및 주변압기에 사용되는 절연유로 한다.

하. 프로세스유 (KS M 2162)

프로세스유는 물 및 침전물을 함유하지 않은 정제광유이며 고무의 가공성을 개선하기 위한 것으로서 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

종류	호수
1종(파라핀계)	1호, 2호, 3호, 4호, 5호, 6호
2종(나프텐계)	1호, 2호, 3호, 4호, 5호, 6호
3종(아로마틱계)	1호, 2호, 3호, 4호, 5호

시험항목	1종(파라핀계)						2종(나프텐계)						3종(아로마틱계)
	1호	2호	3호	4호	5호	6호	1호	2호	3호	4호	5호	6호	1호	2호	3호	4호	5호
동점도 (1종 100℃, 2종 40℃, 3종 100℃)㎟/s	6.12～ 16.5미만	16.5～ 35.2미만	35.2～ 74.8미만	74.8～ 165미만	165～ 352미만	352～ 748미만	6.12 ～ 16.5 미만	16.5～ 35.2미만	35.2～ 74.8미만	74.8～ 165미만	165～ 352미만	352～ 748미만	6.12 ～ 16.5 미만	16.5 ～ 24.2 미만	24.2 ～ 35.2 미만	35.2 ～ 50.6 미만	50.6 ～ 74.8 미만
인화점(℃)	130↑	150↑	160↑	180↑	190↑	200↑	130↑	150↑	160↑	170↑	190↑	200↑	170↑	180↑	190↑	200↑	220↑
유동점(℃)	-9↓	-9↓	-9↓	-6↓	-6↓	-3↓	-30↓	-24↓	-21↓	-15↓	-12↓	-9↓	9↓	21↓	30↓	36↓	39↓
아닐린점(℃)	65↑	70↑	75↑	80↑	85↑	90↑	50↑	55↑	60↑	65↑	70↑	75↑	55↓	60↓	65↓	78↓	75↓
증발감량(무게%) (107℃,22hr)	3.0↓	2.5↓	2.0↓	1.5↓	1.0↓	0.5↓	15.0↓	10.0↓	7.5↓	5.0↓	2.5↓	1.0↓	4.0↓	3.0↓	2.0↓	1.0↓	0.5↓
전산가(㎎ KOH/g)	0.1↓	0.1↓	0.1↓	0.1↓	0.1↓	0.1↓	0.1↓	0.1↓	0.1↓	0.1↓	0.1↓	0.1↓	1.0↓	1.0↓	1.0↓	1.0↓	1.0↓
비중(15/4℃)	0.83～ 0.89	0.84～ 0.90	0.85～ 0.91	0.86～ 0.92	0.87～ 0.93	0.88～ 0.94	0.87～ 0.92	0.88～ 0.93	0.89～ 0.94	0.90～ 0.95	0.91～ 0.96	0.92～ 0.97	0.92 ～ 1.03	0.93 ～ 1.05	0.94 ～ 1.09	0.95 ～ 1.10	0.96 ～ 1.12
색(ASTM)	1.5↓	2.0↓	3.0↓	4.0↓	5.0↓	6.0↓	1.5↓	2.0↓	3.0↓	3.5↓	4.0↓	4.5↓	D8↓ (암록색)	D8↓ (암록색)	D8↓ (암록색)	D8↓ (암록색)	D8↓ (암록색)
점도 비중 정수	0.78～0.85						0.84～0.91						0.90 이상
동판부식 (100℃. 3hr)	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓	1↓

가. 그리스

1) 그리스(KS M 2130)

그리스는 윤활유 중에 증주제를 분산시켜서 반고체 또는 고체상으로 한 것으로 용도에 따라 7종류로 분류하고 다시 종별(성분 및 성능) 및 주도 범위 또는 점도 범위에 따라 세분한다.

종류			적용온도 범위(℃)	참고
				사용조건에 대한 적부				적용보기
용도별	종류	주도번호		하중			물과의 접촉
				저	고	충격
일반용그리스	1종	1,2,3,4호	-10～60	적합	부적합	부적합	적합	일반저하중용
	2종	2,3호	-10～100	적합	부적합	부적합	부적합	일반중하중용
구름베어링용그리스	1종	1,2,3호	-20～100	적합	부적합	부적합	적합	범용
	2종	0,1,2호	-40～80	적합	부적합	부적합	적합	저온용
	3종	1,2,3호	-30～130	적합	부적합	부적합	적합	광범위온도용
자동차용새시그리스	1종	00,0,1,2호	-10～60	적합	적합	적합	적합	자동차새시용
자동차용휠베어링그리스	1종	2,3호	-20～120	적합	부적합	부적합	적합	자동차휠베어링용
집중급유용그리스	1종	00,0,1호	-10～60	적합	부적합	부적합	적합	집중급유식 중하중용
	2종	0,1,2호	-10～100	적합	부적합	부적합	적합	집중급유식 중하중용
	3종	0,1,2호	-10～60	적합	적합	적합	적합	집중급유식 고하중용
	4종	0,1,2호	-10～100	적합	적합	적합	적합	집중급유식 고하중용
고하중용그리스	1종	0,1,2,3호	-10～100	적합	적합	적합	적합	충격고하중용
기어콤파운드	1종	1,2,3호(1)	-10～100	적합	적합	적합	적합	개방기어 및 와이어 로프용

① 일반용그리스

일반용그리스 1종은 -10～60℃ 온도 범위의 저하중용으로 주로 정제 광유와 칼슘비누로 이루어지고 내수성이 양호하며, 2종은 -10～100℃ 온도 범위의 중하중용으로 주로 정제 광유와 나트륨 비누로 이루어지고 내열성이 양호하다. 일반용그리스의 품질기준은 다음과 같다.

종류 항 목	1 종				2 종
	1호	2호	3호	4호	2호	3호
혼화주도	310～340	265～295	220～250	175～205	265～295	220～250
적점(℃)	80이상	85이상		90이상	170이상
동판부식 (실온, 24hr)	동판에 녹색 또는 흑색변화가 없을 것
회분(%)	3.0이하	3.5이하	4.0이하	4.5이하	-
수세내수도(%) (38℃,1시간)	20 이하				-
수 분(%)	2.0이하	2.5이하		3.0이하	-
증 발 량 (99℃, 22hr)	-				2.0이하
혼화 안정도	-				375이하

비고 원료광유는 1종의 경우 동점도(40℃) 6.12～74.8㎟/s, 2종의 경우 동점도(40℃) 41.4～242㎟/s 의 것으로 한다. 또한 필요에 따라 동점도를 시험성적서에 부기하여야 한다.

② 구름베어링그리스

구름베어링용 그리스 1종은 -20～100℃의 온도범위에서 사용되는 것으로서 주로 정제 광유와 주제로 이루어지고 기계적 안정성, 내수성 및 방청성이 양호하다. 2종은 -40～800℃의 온도범위, 특히 저온에서 사용되는 것으로 주로 정제 광유 또는 합성 윤활유 혹은 이들의 혼합유와 증주제로 이루어지고 저온성, 내수성, 기계적 안정성 및 방청성이 양호하다. 3종은 -30～130℃까지의 온도범위에서 사용되며 주로 정제 광유 또는 합성 윤활유 혹은 이들의 혼합유와 증주제로 이루어지고 저온성, 내열성, 기곚거 안정성, 내수성 및 방청성이 양호하다. 구름베어링용그리스의 품질기준은 다음과 같다.

종류 항목				1 종			2 종			3 종
				1호	2호	3호	0호	1호	2호	1호	2호	3호
혼화주도				310～340	265～295	220～250	355～385	310～340	265～295	310～340	265～295	220～250
적점 (℃)				170이상	175이상		145이상	150이상		180이상	185이상
동판부식 (100℃,24hr)				동판에 녹색 또는 흑색변화가 없을 것
증 발 량 (%)	(99℃,22hr)			2.0이하			10이하			1.5이하
	(130℃,22hr)			-			-			5.0이하
이 유 도 (%)	(100℃,24hr)			10이하	5이하		-	12이하	10이하	10이하	5이하
	(130℃,24hr)			-			-			12이하	8이하
산화안정도 (99℃100hr) MPa				0.069이하			0.069이하			0.049이하
협 잡 물 (개/㎤)		10㎛이상		5000이하			5000이하			5000이하
		25㎛이상		3000이하			3000이하			3000이하
		75㎛이상		500이하			500이하			500이하
		125㎛이상		0			0			0
혼화안정도				400이하	375이하	350이하	430이하	400이하	375이하	400이하	375이하	350이하
수세내수도 (38℃,1hr)(%)				10이하			-	10이하		10이하
저온토크⑴ (℃) N.m			기동 토크	0.49이하	0.59이하	0.79이하	0.39이하	0.49이하	0.59이하	0.49이하	0.59이하	0.79이하
			회전 토크	0.25이하	0.29이하	0.39이하	0.20이하	0.25이하	0.29이하	0.25이하	0.29이하	0.39이하
습윤(14일)				A급			A급			A급

주⑴ 저온토크 : 1종(-20℃), 2종(-40℃), 3종(-30℃), 저온토크는 참고항목이다.

비고 필요에 따라 원료 광유의 동점도 및 증주제의 종류를 시험 성적서에 부기하여야 한다.

③ 자동차용 새시 그리스

자동차용 새시 그리스 1종은 -10～60℃의 온도범위에서 사용되는 것으로서 주로 정제 광유와 증주제로 이루어지고 내하중성, 압송성이 양호하며 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

주도번호 항 목	00호	0호	1호	2호
혼화주도	400～430	355～385	310～340	265～295
적점(℃)	80이상	85이상	90이상
동판부식(실온, 24hr)	동판에 녹색 또는 흑색변화가 없을 것
수세 내수도(%)(38℃, 1시간)	-	-	20이하	10이하
수 분 (%)	2.0이하
겉보기 점도Pa.s(-10℃,전단율10s-1)	100이하	200이하	-
팀켄식내하중성능(㎏)	4.08이상
습윤(14일)	-		A급

비고 1. 겉보기 점도는 참고항목이다.

2. 필요에 따라 원료 광유의 동점도를 시험 성적서에 부기하여야 한다.

④ 자동차용 휠베어링 그리스

자동차용 새시 그리스 1종은 -20～120℃의 온도범위에서 사용되는 것으로서 주로 정제 광유와 증주제로 이루어지고 내열성, 내수성, 기계적 안정성 및 내누설성이 양호하며 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

주도번호 항목			2 호	3 호
혼화주도			265～295	220～250
적점(℃)			175이상
동판부식(100℃, 24hr)			동판에 녹색 또는 흑색변화가 없을 것
증발량(%)(99℃, 22hr)			2.0이하
이유도(%)(100℃, 24hr)			5.0이하
산화안정도(99℃, 100hr) MPa			0.069이하
협잡물(개/㎤)	10㎛이상		5000이하
	25㎛이상		3000이하
	75㎛이상		500이하
	125㎛이상		0
혼화안정도			375이하
수세내수도(79℃, 1hr)(%)			10이하
누설도 (104℃, 6hr)(g)			10이하
저온토크(-20℃) N.m⑴		기동토크	0.79이하	0.99이하
		회전토크	0.39이하	0.49이하
습윤( 14일 )			A급

비고 1. 저온 토크는 참고항목이다.

2. 필요에 따라 원료 광유의 동점도 및 증주제의 종류를 시험 성적서에 부기하여야 한다.

⑤ 집중급유용 그리스

집중급유용 그리스는 4가지 종류로 나뉘며 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

종류	온도범위	주용도	성분	특성
1종	-10～60℃	집중급유식 중하중 베어링용	정제 광유와 칼슘비누	압송성
2종	-10～100℃	집중급유식 중하중 베어링용	정제 광유와 증주제	압송성, 내열성, 기계적 안정성
3종	-10～60℃	집중급유식 고하중 베어링용	정제 광유와 칼슘비누 및 극압 첨가제	압송성, 내하중성
4종	-10～100℃	집중급유식 고하중 베어링용	정제 광유와 증주제 및 극압 첨가제	압송성, 내하중성, 기계적 안정성

종류 항목		1 종			2 종			3 종			4 종
		00호	0호	1호	0호	1호	2호	0호	1호	2호	0호	1호	2호
혼화주도		400 ～430	355 ～385	310 ～340	355 ～385	310 ～340	265 ～295	355 ～385	310 ～340	265 ～295	355 ～385	310 ～340	265 ～295
적점(℃)		80 이상	85 이상	90 이상	170이상			80 이상	85 이상	90 이상	170이상
동판부식 (실온,24hr)		동판에 녹색 또는 흑색변화가 없을 것			-			동판에 녹색 또는 흑색변화가 없을 것			-
동판부식 (100℃,24hr)		-			동판에 녹색 또는 흑색변화가 없을 것			-			동판에 녹색 또는 흑색변화가 없을 것
증발량(%) (99℃,22hr)		-			2.0이하			-			2.0이하
이유도(%) (100℃,24hr)		-			-	10 이하	5이하	-			-	10 이하	5이하
협 잡 물 (개/㎤)	25㎛이상	-			3000이하			-			3000이하
	75㎛이상	-			500이하			-			500이하
	125㎛이상	-			0			-			0
혼화안정도		-			430 이하	400 이하	375 이하	-			430 이하	400 이하	375 이하
수세내수도 (38℃,1hr)(%)		-			-	20 이하	10 이하	-			-	20 이하	10 이하
수분(%)		2.0이하			-			2.0이하			-
겉보기점도Pa.s (-10℃,전단율10s-1)⑴		150 이하	200 이하	400 이하	150 이하	250 이하	500 이하	200 이하	400 이하	700 이하	150 이하	250 이하	500 이하
팀켄식내하중성능(㎏)		2.72이상			2.72이상			9.53이상			10.9이상
습윤(14일)		-			A급			-			A급

비고 1. 겉보기 점도는 참고항목이다

2. 필요에 따라 원료 광유의 동점도를 시험 성적서에 부기하여야 한다.

⑥ 고하중용 그리스

고하중용 그리스 1종은 -10～100℃의 온도 범위에서 충격을 수반하는 고하중 베어링 및 섭동면용으로 사용되는 것으로서 주로 정제 광유와 증주제 및 이황화몰리브덴 등의 고체 윤활제로 이루어지고 내하중성, 기계적 안정성 및 내열성이 양호하며 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

주도번호 항목	0호	1호	2호	3호
혼화주도	355～385	310～340	265～295	220～250
적점(℃)	170이상			175이상
동판부식(100℃, 24hr)	동판에 녹색 또는 흑색변화가 없을 것
증발량(%)(99℃, 24hr)	2.0이하
이유도(%)(100℃, 24hr)	-	10이하	5이하
혼화안정도	430이하	400이하	375이하	350이하
수세 내수도(%)(38℃, 1시간)	-	20이하	10이하
팀켄식내하중성능(㎏)	15.9이상
습윤(14일)	A급

비고 필요에 따라 원료 광유의 동점도, 증주제 및 고체 윤활제의 종류를 시험 성적서에 부기하여야 한다.

⑦ 기어콤파운드

기어콤파운드 1종은 -10～100℃의 온도 범위에서 개방 기어 및 와이어 로프의 윤활제로 사용되는 것으로서 주로 정제 광유와 아스팔트로 이루어지고 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

구 분 항 목	1호	2호	3호
동점도(㎟/s)(100℃)	50～120	121～360	361～720
인 화 점(℃)(COC)	150이상
4구식 내하중 성능 MPa	0.2이상		-
회분(%)	4.0이하
동판부식(100℃,24hr)	동판에 녹색 또는 흑색변화가 없을 것

비고 4구식 내하중 성능은 참고항목이다.

2) 경질그리스(KS M 2134)

경질그리스는 주로 정제 광유와 금속 비누로 만들며 윤활제로서 적당한 품질을 가지고 다음 품질기준에 적합하여야 한다. 경질그리스의 종류는 주도의 정도에 따라 5종(1호～5호)으로 구분한다.

종류 항목	1호	2호	3호	4호	5호
주도(고형)	130～160	85～115	65～80	45～65	20～35
적점(℃)	150이상				210이상
유리알카리(%)(NAOH로서)	-				0.3이하
수분(%)	-				0.2이하
동판부식	-				합격
광유분(%)	-				50이하

비고 1. 원료 광유는 인화점 260℃ 이상, 동점도(100℃)는 30㎟/s 이상이어야 한다.

2. 동판부식의 판정기준은 KSM2130(그리스)의 구름베어링용 그리스에 따른다.

3) 방청그리스(KS M 2136)

방청그리스는 방청 성능을 가진 동시에 적당한 윤활성능이 있어야 하며 다음 품질기준에 적합하여야 한다. 방청그리스는 기호 KP-11로 표시하여 1종(1～3호), 2종(1～3호)로 나누고 각각 주도에 따라서 각 호별로 구분한다.

종류 항 목		1 종			2 종
		1호	2호	3호	1호	2호	3호
주도(혼화)		310～340	265～295	220～250	310～340	265～295	220～250
적점(℃)		150이상	155이상		150이상	155이상
증발량(%) (98.9℃, 22hr)		6이하			3이하
동판부식 (100℃, 24hr)		없을것⑴			없을것⑴
협잡물 (개/㎤)	25㎛이상	5000이하			5000이하
	75㎛이상	1000이하			1000이하
	125㎛이상	0			0
산화안정도(MPa) (98.9℃, 100hr)		0.069이하			0.069이하
이유도(%) (100℃, 30hr)		10이하	5이하		10이하	5이하
혼화안정도		375이하			375이하
방청성능(72hr)		A급			A급

비고 1. 1종-원료 광유는 인화점이 170℃이상, 동점도(50℃) 15～30㎟/s의 것으로 한다. 또 사용자의 편의를 위해 동점도를 시험표에 부기한다.

2. 2종-원료 광유는 인화점이 180℃이상, 동점도(50℃) 30～50㎟/s의 것으로 한다. 또 사용자의 편의를 위해 동점도를 시험표에 부기한다.

주(1) 다음 사항을 모두 만족할 경우에 “동판부식이 없다”고 한다

(a) 동판침지 경계선 부분의 변색이 현저하지 않을 것.

(b) 동판 침적부에 피팅, 에칭 얼룩이 없을 것.

(c) 시료가 녹색으로 착색되어 있지 않을 것.

나. 방청유

1) 기화성 방청유(KS M 2209)

기화성 방청유는 주로 밀폐상태에 있는 철강의 녹 발생 방지에 사용되는 방청유로서 균질하고 불용해성의 협잡물을 함유하지 않으며 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

< 형성되는 막의 성질에 따른 분류 >

종류	기호	막의 성질	주용도
1종	NP-20-1	저점도 유막	밀폐 공간 내에서의 방청
2종	NP-20-2	중점도 유막

종류(기호) 항목				1 종 (KP-20-1)	2 종 (KP-20-2)
인화점(℃)				115이상	120이상
유동점(℃)				-24 이하	-12 이하
동점도(㎟/s)		100℃		-	8.50～12.98
		40℃		10이상	95～125
휘발성 물질(%)				15이하	5이하
점도변화(%)				-5～20
침전값 (㎖)				0.05이하
탄화수소 용해성				상의 변화 또는 분리가 없을 것
산 중화성				녹, 거칠음, 오염 및 변색이 없을 것.
물 치환성				녹, 거칠음, 오염이 없을 것.
부식성	무게변화(㎎/㎠)		알루미늄	±0.1
			강	±0.1
			구리	±1.0
방청성능	기화성 방청성			녹이 없을 것.
	폭로 후의 기화성 방청성			녹이 없을 것.
	가온 후의 기화성 방청성			녹이 없을 것.
	습윤			A급(200h)

2) 지문제거형 방청유(KS M 2210)

지문제거형 방청유는 일반 기계 및 기계부품의 지문을 제거하는 방청유로서 적당한 품질을 갖고 모래 등 기타 협잡물을 함유하지 않으며 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

< 형성되는 막의 성질에 따른 분류 >

종류	기호	막의 성질	주용도
지문제거형 방청유 1종	NP-0	저점도 유막	기계일반 및 기계 부품 등에 부착된 지문의 제거와 방청

종류(기호) 항목			1 종(NP-0)
인화점(℃)			38 이상
동점도cSt 40℃			12 이하
분리안정성			상의 변화, 분리가 없을 것
지문제거성			녹이 없을 것
도막 제거성(습윤 후)			막이 제거되어 있을 것.
방청성능(습윤)			A급(168h)
부식성	무게변화(㎎/㎠)	알루미늄	±0.1
		황동	±1.0
		납	±45.0
		강	±0.1
		아연	±3.0
취급 방식성			녹이 없을 것

3) 방청윤활유(KS M 2211)

방청윤활유는 윤활성을 가지며, 일반 기계 및 내연기관의 방청유로서 적당한 품질로 모래, 물, 기타 협잡물을 함유하지 않고 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

< 형성되는 막의 성질에 따른 분류 >

종류		기호	막의 성질	주용도
1종	1호	KP-7	중점도 유막	금소재료 및 제품의 방청
	2호	KP-8	저점도 유막
	3호	KP-9	저점도 유막
2종	1호	KP-10-1	저점도 유막	내연기관의 방청, 주로 보관 및 중하중으로, 일시적으로 운전하는 장소에 사용
	2호	KP-10-2	중점도 유막
	3호	KP-10-3	고점도 유막

종류(기호) 항목					1 종			2 종
					1호	2호	3호	1호	2호	3호
					(KP-7)	(KP-8)	(KP-9)	(KP-10-1)	(KP-10-2)	(KP-10-3)
인화점(℃)					180이상	150이상	130이상	170이상	190이상	200이상
유동점(℃)					-9이하	-21이하	-30이하	-24이하	-9이하	-6이하
동점도(㎟/s)					(40℃) 100±25	(40℃) 18±2	(40℃) 13±2	(-18℃) 2500이하	(100℃) 9.3이상 12.5미만	(100℃) 16.3이상 21.9미만
점도지수					-			75이상	70이상
산화안정도 (165.5℃, 24h)				점도변화(40℃)	-			300이상	200이상
				전산값 증가 (㎎ KOH/g)	-			3.0이하
휘발성 물질량(%)					-			2이하
기포성	기포량 (㎖)	24℃			-			300이하
		93.5℃			-			25이하
		93.5℃후의 24℃			-			300이하
산 중화성					-			녹,표면 거칠음, 오염 및 변색이 없을 것.
동판부식(100℃에서 3h)					2이하			-
도막 제거성 습윤 후					막이 제거되어 있을 것
방청성능			습윤		A급 (240시간)	A급 (192시간)		A급 (480시간)
			염수분무		A급 (48시간)	-		-
			염수침지		-			A급 (20시간)

4) 용제희석형 방청유(KS M 2212)

방청유는 주로 석유계 바탕재에 부식 억제재를 첨가한 것으로서, 방청제로서 양호한 성질을 가지며 모래, 그 밖의 협잡물을 함유하지 않고 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

< 형성되는 막의 성질에 따른 분류 >

종류			기호	막의 성질	주용도
방청유	1종		KP-1	경질막	옥내 및 옥외에서의 방청유
	2종		KP-2	연질막	주로 옥내에서의 방청유
	3종	1호	KP-3-1	연질막	주로 옥내에서의 방청유(물 치환성)
		2호	KP-3-2	중고점도유막
	4종		KP-19	투명, 경질막	옥내 및 옥외에서의 방청유

기호 항목		KP-1	KP-2	KP-3-1	KP-3-2	KP-19
인화점(℃)		38이상			70이상	38이상
건조성		비 점착의 상태	부드러운 상태	부드러운 상태	부드러운 상태 또는 기름상태	지촉 건조의 상태 (4시간) 비 점착의 상태 (24시간)
유하점(℃)		80이상	-			80이상
저온부착성		막이 벅겨지지 않을 것.
물 치환성		-		녹, 표면 거칠음 및 오염이 없을 것		-
분 무 성		막이 연속될 것
분리 안정성		상의 변화, 분리가 없을 것
부식성	무게변화 (㎎/㎠)	강 ±0.2 황 동 ±1.0 아 연 ±7.5 알루미늄 ±0.2 마그네슘 ±0.5 카 드 뮴 ±5.0 크 롬 광택을 잃지 않을 것
막 두께(㎛)		100이하	50이하	25이하	15이하	50이하
방청성능	습윤	-	A급(720시간)		A급(480시간)	A급(720시간)
	염수분무	A급(336시간)	A급(168시간)	-		A급(336시간)
	내 후 성	A급(600시간)	-
	포장격납	-	A급(12개월)	A급(6개월)	A급(3개월)	A급(12개월)
막 제 거 성	내후성 후	막이 제거되는 것 (30회)	-
	포장격납후	-	막이 제거되는 것 (15회)	막이 제거되는 것 (6회)		막이 제거되는 것 (15회)
투명성		-				표시가 보일 것

5) 방청 페트롤레이텀(KS M 2213)

방청 페트롤레이텀은 상온에서 반고체상 또는 연고상으로 페트롤레이텀을 주성분으로 하고 모래, 물, 기타 협잡물을 함유하지 않고 방청제로서 다음 품질기준에 적합하여야 한다.

< 형성되는 막의 성질에 따른 분류 >

종류	기호	막의 성질	참 고
			도포온도 ℃	주 용 도
1종	NP-4	경질막	90 이하	대형기계 및 부품 등의 녹 방지용
2종	NP-5	중질막	85 이하	일반기계 및 소형 정밀부품 등의 녹 방지용
3종	NP-6	연질막	80 이하	구름베어링과 같은 고도로 정밀한 기계면 등의 녹 방지용

종류(기호) 항목		1종(NP-4)	2종(NP-5)	3종(NP-6)
성상		상온에서 반고체상 또는 연고상으로 페트롤레이텀을 주성분으로 한 것
주도		30～80	90～150	200～325
녹는점(℃)		70이상	65이상	55이상
인화점(℃)		175이상
분리 안전성		상의 변화, 분리가 없을 것
증발량(%)		1.0이하
산소흡수(㎏/㎠,100h)		-		1.5이하
침전값(㎖)		0.05이하
마찰손실성		흠이 없을 것
유하점(℃)		60이상	55이상	40이상
저온부착성		막이 박리되지 않을 것
부식성	무게변화 (㎎/㎠)	알루미늄, 황동, 카드뮴, 강, 아연은 0.2이내, 마그네슘은 0.5이내에서 부식에 의한 심한 암색의 오염, 피팅, 애칭 등이 없고, 또한 NP-6에 대해서는 납이 1.0이내일 것
방청 성능	습윤	-		A급(720시간)
	염수분무	A급(240시간)	A급(144시간)	A급(120시간)
	내 후 성	A급(288시간)		-
	포장격납	-		A급(12개월 )
도막 제거성	내후성 후	막이 제거되어 있을 것(15회)	막이 제거되어 있을 것(10회)	-
	포장격납 후	-		막이 제거되어 있을 것(15회)